ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Минераловатные плиты на базальтовой основе

Официальный дилер     ООО  «КАМПА-НОВА»

105264, Россия, г.Москва  9-я Парковая ул. д. 48, корп. 4 стр.1

Тел/факс  (+7 495) 7374773                               www.kampa.ru

Время работы: пон.-пт.10.00-18.00                                                            15.07.2010г

| Марка | Размеры, мм | Толщина мм | Средняя удельн. плот-ть кг/м3 | Тепло- проводность Вт/м°С | Цена * Руб./ м3 | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | Б |  |  |
| Плита UNS 37z | 1220*610 1220*565 | 42-220 | 30 | 0,040 | 0,041 | 1430 | Стены, полы, перегородки, потолки, мансарды, чердаки. 40 % сжимаемости. |
| Плита WAS 25 | 1800*1200 1200*600 | 30-140 | 80 | 0,038 | 0,040 | 3432 | Плита для вентилируемого фасада |
| Плита WAS 25t, tb | 1800*1200 1200*600 | 30-140 | 80 | 0,038 | 0,040 | +23руб/м2 | Плита для вентилируемого фасада с покрытием из стеклохолста |
| Плита WAS 35 | 1200*1800 1200*600 | 30-150 | 70 | 0,038 | 0,039 | 2835 | Плита для вентилируемого фасада |
| Плита WAS 35t,tb | 1200*1800 1200*600 | 30-150 | 70 | 0,038 | 0,039 | +23руб/м2 | Плита для вентилируемого фасада с покрытием из стеклохолста |
| Плита WAS 50 | 1200*600 | 50-150 | 45 | 0,038 | 0,039 | 2640 | Плита для вентилируемого фасада |
| Плита GRS 20 | 1200*600 | 30-120 | 90 | 0,040 | 0,041 | 4100 | Теплоизоляция бетонных полов под стяжку |
| Плита FAS 4 | 1200*600 | 50-140 | 120 | 0,040 | 0,041 | 4450 | Легкая штукатурная система утепления фасадов |
| Плита FAS-3 | 1200*600 | 50-170 | 103 | 0,040 | 0,041 | 3700 | Легкая штукатурная система утепления фасадов |
| Плита FAS-3 | 1200*600 | 30, 40 | 103 | 0,040 | 0,041 | 4200 | Легкая штукатурная система утепления фасадов |
| Ламель FAL-1 | 1200*200 | 50-200 | 98 | 0,041 | 0,042 | 3925 | Легкая штукатурная система утепления фасадов |
| Плита ROS 30, 30g | 1800*1200 | ROS 30 50-200 ROS 30g 50-180 | 95 | 0,039 | 0,040 | 3315 | Плита для совмещенной кровли (нижний слой) |
| Плита ROS 40, 40g | 1800*1200 | ROS 40 40-180 ROS 40g 40-160 | 110 | 0,039 | 0,040 | 3455 | Плита для совмещенной кровли (нижний слой) |
| Плита ROS 60 | 1800*1200 | 40-140 | 145 | 0,040 | 0,041 | 4300 | Плита для однослойной совмещенной кровли |
| Плита ROB 80 | 1800*1200 | 20 | 180 | 0,041 | 0,044 | 5425 | Плита для совмещенной кровли (верхний слой) |
| Плита ROB 80t | 1800*1200 | 20 | 180 | 0,041 | 0,044 | +23руб/м2 | Плита для совмещенной кровли (верхний слой) с покрытием из стеклохолста |
| Плита ROB 60 | 1800*1200 | 20, 30 | 170 | 0,041 | 0,042 | 5125 | Плита для совмещенной кровли (верхний слой) |
| Плита SSB 1 | 1200*600 | 20-100 | 115 | 0,041 | 0,042 | 4150 | Звукоизоляция ударного шума |
| Плита FPS 14 (+750(С) | 1200*600 | 30-130 | 140 | 0.040 | 4075 | Тепловая и огнезащитная плита для изоляции вентканалов, печей, дымовых труб |

*Оптовые поставки до склада покупателя Москва (включает НДС, таможенные пошлины и стоимость доставки до указанного Вами в заказе места разгрузки в г. Москве и ближайшем Подмосковье).

Оптовые поставки до склада покупателя Москва.

1 заказ равен одной машине - 82м3 (14 паллет) или 120 м3 (16 паллет).
Если это мягкая вата - UNS37z, то это будет около 5 тонн и 133м3 для машины 120м3.
Если это будет вся остальная вата (твердая), то это будет около 8 тонн и 80м3 для машины 120м3.
Все заказы должны быть кратно паллетам, и можно также заказывать пачки до заполнения машины.